|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH/T 3503-J415-1 | | | **管道焊接工作记录** | | | | | | 工程名称：  单位工程名称： | | | |
| 管道编号/单线号 | 焊口编号 | 焊工代码 | | | 规格mm | 材质 | 焊接位置 | 焊接方法 | | 焊材牌号 | 实际预热温度 | 焊接日期 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 1 | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 17 | 2021/11/10 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 2 | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 17 | 2021/11/10 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 3 | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 15 | 2021/11/11 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 4 | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 24 | 2021/11/6 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 5B | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 18 | 2021/10/31 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 5A | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 25 | 2021/11/6 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 5E | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 19 | 2021/11/6 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 6 | 4270 | | | 609.6\*9.53 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 15 | 2021/10/28 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 7 | 4270 | | | 323.9\*6.35 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 22 | 2021/10/28 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 8 | 4270 | | | 323.9\*6.35 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 17 | 2021/12/18 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 9 | 4270 | | | 323.9\*6.35 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 19 | 2021/10/27 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 9A | 4270 | | | 323.9\*6.35 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 15 | 2021/10/27 |
| 2310-P-02161-B61SA0 | 10 | 4270 | | | 323.9\*6.35 | A312GR.TP304 | 1G | GTAW+SMAW | | ER308/E308-16 | 22 | 2021/12/18 |
| 建设/监理单位 | | | | 总承包单位 | | | | | 施工单位 | | | |
| 专业工程师：  日期： 年 月 日 | | | | 专业工程师：  日期： 年 月 日 | | | | | 记录人：  质量检查员：  焊接责任工程师：  日期： 年 月 日 | | | |